TH-5000系列微控材料试验机（双柱式）

一. 微控材料试验机主机规格

A. 高精度力量传感器：0－5000N 力量精度在±0.8 %以内。

B. 容量分段:全程四档：0.25/0.5/0.75/1%

C. 动力系统:台湾交流变频电机+台湾变频器＋台湾减速机＋T型丝杆＋光杆直线轴承＋同步带传动。

D. 控制系统: 采用外部控制方式使控制更精准,速度控制范围15~500 mm/min。具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动储存。

E．显示方式:8段LED数码管显示。

F．打印方式：彩色喷墨打印机打印数据曲线。

G．I测试空间:测试宽度约350 mm行走空间900 mm（不含夹具）

I. 大变形两点延伸计：解析度1/100，准确度±1mm

J．安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、自动断点停机功能。

二. 微控材料试验机软件功能介绍:

A. 测试标准模块化功能:集成使用者设定所需应用的测试标准设定、拉伸方、拉伸圆（含管材）、撕裂、剥离、帘线、帆布等。

B. 试品资料:提供使用者设定试品数据，有宽度、厚度、直径、面积、标距等。

C. 报表形式:多数据打印多曲线对比，提供取中值、取平均值，供测试者选择

D. 图形曲线尺度自动最佳化Auto Scale，可使图形以最佳尺度显示。

E．测试结束自动存档，测试完毕自动求算最大力量、屈服强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、延伸率、剥离强度等等。

三. 微控材料试验机附件

A.一年保修卡及操作说明书各一份。

B. 随机赠送标准微控拉力试验机夹具一组（其他夹具选购）。

四. 微控材料试验机主要计数指标

A．荷重元：50－5000N区间选配

B．力量解析度：1/1000（5-100N）、1/100（250-1000N）、1/10（2500-5000N）

C．力量准确度：≤0.8％

E．大变形引伸计准确度：±1mm

F．速度范围：15－500mm/min（特殊测试速度亦可依客户需求定制）

G．行走空间：900mm（不含夹持器）

H．测试宽度：350mm

I．使用电源:∮220V 50HZ。

J．功率：约400W

K. 机台尺寸:约540×640×1600 mm长×宽×高。

L. 机台重量:约180 kg。

五. 微控材料试验机报告形式

六. 微控材料试验机操作面板